- Московский государственный технический

- университет им. Н.Э. Баумана

- филиал в г. Калуге

- Кафедра К1-КФ

- РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- к курсовому проекту на тему

«Технологический процесс изготовления детали «Крышка»»

- Выполнил Чанов Н.В., гр. ТСД-911/2

- Руководитель Абдурахимов В.А.

- Калуга 2004

- Содержание

- 1.   Описание детали

2.  Выбор способа получения заготовки

3.   Определение типа производства

4.   Расчет припусков

5.  Описание наладки на операцию №020

6.  Режимы резания

Описание технических характеристик станка

7.   Нормирование операций

8.   Описание приспособления

Спецификация

9.   Описание операционных переходов

Маршрутная карта

10. Список литературы

- Описание детали

- Деталь «Крышка» предназначена для установки в компрессор насоса. В нее устанавливается подшипник, служащий опорой для вала компрессора. В крышке имеются маслоканалы, обеспечивающие подвод смазки к подшипнику. Имеются два отверстия с резьбой для установки в них жиклеров и отверстия для циркуляции масла внутри крышки. Крышка крепится 7 болтами к корпусу компрессора  через отверстия в бобышках. Чтобы не утяжелять конструкцию, крышка выполнена из алюминиевого сплава.

Выбор способа получения заготовки

Правильно выбрать заготовку – значит правильно определить рациональный метод ее получения, установить припуски на ее механическую обработку.

Целесообразность, экономичность и эффективность применения того или иного вида заготовки зависит от нескольких факторов:

- технологических свойств материала;

- конструкции и размеров детали;

- точности выполнения заготовки и требуемого качества ее поверхности;

- программы выпуска;

По прочностным  характеристикам для изготовления детали подходят цветные металлы (HB70). Деталь имеет относительно сложную форму, поэтому штамповка нецелесообразна для получения заготовки. Заготовку такой формы легко получить с помощью литья, используя алюминиевый литейный сплав – силумин. На основании анализа вышеперечисленных факторов выбираем в качестве заготовки  детали отливку (литьё в кокиль).

- Определение типа производства

Под типом производства понимают совокупность основных признаков, которые определяют характер технологических процессов и организации производства.

Существуют три основных типа производства: единичное, серийное, массовое.

- Единичное -  изделие выпускается штуками, повторяемость отсутствует, либо

незначительна.

Серийное   -  выпуск изделий осуществляется сериями.

Массовое   -  характеризуется выпуском одних и тех же изделий в больших количествах, непрерывно.

Тип машиностроительного производства оценивается по коэффициенту серийности:

Kcep=τptшт.ср.=1.140.498=2.3

КСЕР < 1 – массовое производство;

1 < КСЕР  10 – крупносерийное производство;

10 < КСЕР  20 –серийное производство;

КСЕР  20 – мелкосерийное производство;

Р – расчетный пакет производства;

tшт.ср. – штучное среднее время, которое затрачивается на выполнение одной операции.

Расчетный такт производства определяется следующим образом:

τp=ФN=34203000=1.14

Ф – фонд времени работы оборудования;

N – годовая программа выпуска деталей. (3000)

- Ф = [D1 – D2 – D3 – D4]cmk=[365-8-104-28] 820.95=3420

где D1 = 365 – число календарных дней в году;

D2 = 8 – число праздничных дней в году;

D3 = 104 – число выходных дней за год;

D4 = 28 – число предвыходных и предпраздничных дней в году;

С = 8 – число часов в смене;

m = 2 – количество смен;

k = 0,95 – коэффициент учитывающий простой оборудования;

Коэффициент серийности составил  КСЕР =2,3  -  крупносерийное производство.

Расчет припусков

Деталь изготовлена из алюминиевого сплава АЛ 32-Т6.

Припуски на механическую обработку определяются табличным методом. Размеры заготовки с учетом припусков указаны на чертеже заготовки.

Расчет припуска на механическую обработку по наружному диаметру D производится расчетно-аналитическим методом. Минимальный припуск при обработке наружных и внутренних поверхностей вращения:

2Zmin=2(Rzi−1+hi−1+Δi−12+εyi2),

где Rzi-1 – высота микронеровностей для элементарной поверхности на предшествующем переходе;

hi-1 – глубина дефектного поверхностного слоя на предшествующем переходе;

i-1 – суммарное значение пространственных отклонений для элементарной поверхности на предшествующем переходе;

yi – погрешность установки заготовки при выполняемом переходе.

Исходные данные:

Наименование детали: крышка.

Заготовка отливка 14кв.

Масса 1,2 кг.

140-0,027(6кв),

отливка (14кв),

черновая обработка (11кв),

чистовая обработка (9кв),

тонкая обработка (6кв).

Полученные в результате расчета общие припуски и размеры заготовки корректируем с учетом следующих дополнений: 1) назначаем технологические напуски, упрощающие конфигурацию заготовки и сглаживающие местные углубления, переходы и уступы; 2) назначаем радиусы закруглений в соответствии с размерами заготовки.

| Технологи. переходы обработки поверхн. | Элементы припуска, мкм |  |  |  | 2zmin мкм | Миним. размер dmin, мм | Доп. IT, мкм | dmin мм | dmax мм | 2zmin.пр мкм | 2zmax.пр мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rz | h |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отливка | 200 | 100 | 550 | - | - | 142.9 | 1000 | 144 | 143 | - | - |
| Черновая | 50 | 50 | - | - | 1700 | 140.26 | 250 | 141.45 | 141.20 | 2550 | 1800 |
| Чистовая | 20 | 20 | - | - | 200 | 140.053 | 100 | 140.16 | 140.06 | 1290 | 1140 |
| Тонкая | 5 | 5 | - | - | 80 | 139.973 | 27 | 140 | 139.973 | 160 | 87 |

Проверка: ТdЗ- ТdД=1000-27=973

2Z0 min-2Z0 max=4000-3027=973

Описание наладки на операцию №020

В данной операции выполняется 3 вида обработки:  фрезерование, сверление, зенкерование. Операция выполняется на станке с ЧПУ 9602ПМФ2 (сверлильно-фрезерно-расточной) с применением приспособления для установки детали на стол станка.

С помощью 4-х болтов  устанавливаем на переходный стол станка приспособление с точностью 0,02 мм. В приспособление устанавливается деталь и с помощью прихвата  фиксируется в нем. Производим точную установку детали в приспособлении посредством регулировочного винта. Окончательно затягиваем гайки на прихвате.

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить приспособление на переходный стол станка | Стол переходной |  |  |
| 02 | Выставить приспособление на столе станка с точностью до 0,02 мм. Предъявить контролёру БТК | Приспособление |  | Индикатор 1МИГ |
| 03 | Установить деталь. Закрепить. Обработать деталь по программе. |  |  |  |
| 04 | Фрезеровать пов. (8), пов. (11), 9 бобышек (1), выдерживая р-р (4) | Втулка | Фреза  20 | Микрометр МК 25-1 |
| 05 | Сверлить отв. (27), выдерживая размер (26), отв. (22), выдерж. р-р (10) | Патрон | Сверло  8 | К-пробка Шт. цирк |
| 06 | Зенкеровать отв. (27) 8.43+0,22 выдерживая размер (26), отв. (22), выдерж. р-р (10) | Патрон | Зенкер  8.46 | К-пробка Шт. цирк |
| 07 | Сверлить 6 отв. (16), выдерж. р-р (14) | Патрон | Сверло  5 | К-пробка Шт. цирк |
| 08 | Сверлить 6 отв. (17), выдерж. р-р (15) | Патрон | Сверло  7 | К-пробка Шт. цирк |
| 09 | Сверлить отв. (9) | Патрон | Сверло  5.8 | К-пробка Шт. цирк |
| 10 | Развернуть отв. (9) | Патрон | Развертка  6 |  |
| 11 | Сверлить 7 отв. (2) | Патрон | Сверло  9 | К-пробка Шт. цирк |
| 12 | Сверлить 2 отв. (28) 6.7+0,2 | Патрон | Сверло  6.8 | К-пробка Шт. цирк |
| 13 | Сверлить отв. (7), выдерживая р-р (6) | Патрон | Сверло  5 | К-пробка Шт. цирк |
| 14 | Сверлить отв. (12) | Патрон | Сверло 1 / 5 | К-пробка Шт. цирк |
| 17 | Зенкеровать пов. (23), выдерживая р-р (24) | Патрон | Зенкер | К-пробка Шт. цирк |
| 18 | Зенкеровать пов. (18), выдерживая р-ры (21) и (19) | Патрон | Зенкер | К-пробка Шт. цирк |

Режимы резания

Глубина  резания   определяется в основном припуском на обработку, который выгодно удалять за один проход. Однако для уменьшения усилий   резания  иногда необходимо снять общий припуск за несколько проходов: 60% при черновой, 20-30% при получистовой и 10- 20% при чистовой обработке.

Подача ограничивается силами, действующими в процессе  резания, которые могут привести к поломке   режущего   инструмента, деформации и искажению формы заготовки, а также к поломке станка. Целесообразно работать с максимально возможной подачей. Обычно подача назначается по таблицам справочников (по режимам резания ), составленным на основе специальных исследований и изучения опыта работы машиностроительных заводов. После выбора подачи из справочников ее корректируют по кинематическим данным станка, на котором будет вестись обработка (берется ближайшая меньшая подача). При одинаковой площади поперечного сечения среза нагрузка на резец меньше при работе с меньшей подачей и большей глубиной резания, а нагрузка на станок (по мощности) меньше при работе с большей подачей и меньшей глубиной резания.

Скорость  резания   зависит от конкретных условий обработки, которые влияют на стойкость инструмента (время работы инструмента от переточки до переточки). Чем с большей скоростью резания  допускается работа инструмента при одной и той же стойкости, тем выше его режущие свойства, тем более он производителен.

На скорость резания, устанавливаемую для инструмента, влияют его стойкость, физикомеханические свойства обрабатываемого материала, подача и глубина  резания, геометрия  режущей части резца, размеры сечения державки резца, смазочно-охлаждающая жидкость (СОЖ), допустимый износ резца. Физико-механические свойства обрабатываемых материалов, от которых зависит их сопротивление силам   резания  , в значительной мере определяют скорость резания . С большей скоростью обрабатываются автоматные стали, цветные и легкие сплавы.

Увеличение подачи и глубины   резания  вызывает интенсивный износ резца, что ограничивает скорость  резания. Например, при увеличении подачи в 2 раза скорость   резания   необходимо уменьшить на 20-25%, а при увеличении в 2 раза глубины резания   скорость  резания   следует уменьшить на 10-15%.

Необходимая скорость  резания  и соответствующая ей стойкость инструмента определяются геометрией  режущей  части резца, режущими свойствами инструментального материала, обрабатываемостью заготовки и другими факторами. Для резцов из быстрорежущих сталей увеличение площади сечения державки позволяет повысить скорость   резания , так как улучшаются условия отвода теплоты и повышается жесткость резца, а для твердосплавных резцов влияние площади сечения держании на скорость   резания  незначительно. При черновом точении сталей резцами из быстрорежущих сталей обильная подача СОЖ (8-12л/мин) повышает скорость   резания на 20-30%, а при чистовом точении подача СОЖ с интенсивностью 4-6 л/мин обеспечивает повышение скорости   резания   на 8-10%. Для твердосплавного инструмента необходимо постоянное охлаждение, так как при прерывистом охлаждении могут образоваться трещины на пластине и резец выйдет из строя.

Наиболее распространенным инструментом для измерения размеров деталей, полученных после черновой и получистовой обработки, является штангенциркуль.

Описание технических характеристик станка

Наименование станка: горизонтальный сверлильно-фрезерно-расточной с инструментальным магазином 9602ПМФ2 (с ЧПУ).

Размеры рабочей поверхности стола                                                                    	  320х250

Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг                               		  100

Наибольшие перемещения:

стола:

продольное								   320             			поперечное								   320

шпиндельной головки								   320                                               (бабки) вертикальное

Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола          	15(наим.)

Расстояние от торца шпинделя до центра стола или до рабочей поверхности стола   170(наим.)

Конус отверстия шпинделя (по ГОСТ 15945-82)                    				   40

Вместимость инструментального магазина, шт                     	30

Наибольший диаметр инструмента, загружаемого в магазин:

без пропуска гнезд               							   63

с пропуском гнезд                							   100

Число ступеней вращения шпинделя             						   18

Частота вращения шпинделя, об/мин              					   50 – 2500

Число рабочих подач                       							   22

Рабочие подачи (продольная, поперечная, вертикальная), мм/мин                  	   400

Наибольшая сила подачи стола, МН                                				   5

Скорость быстрого перемещения (стола и шпиндельной бабки), мм/мин        	   3000

Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт                                    3

Габаритные размеры:

длина                               				                                     2780

ширина                                							   2050

высота                                  							   1860

Масса, кг                               								   2520

Формулы для расчета режимов резания:

(Справочник технолога-машиностроителя. Под ред. А.Г. Косиловой,   Р.К. Мещерякова, том 2, 1985, стр. 276)

Сверление

v=CvDqTmsyKv, KV=KMVKИVKlV, P0=10CpDqsyKp, MКР=10CМDqsyKp,

Ne=MКРn9750

Зенкерование

v=CvDqTmtxsyKv, KV=KMVKИVKlV, MКР=10CМDqtxsyKp, P0=10CpDqtxsyKp,

Ne=MКРn9750

Фрезерование

v=CvDqTmtxsyBuzpKv, KV=KMVKИVKПV,P0=10CptxsyBuzDqnwKМР,MКР=P0D2⋅100,Ne=P0v1020⋅60

Нормирование операций

Штучное время обработки детали:

TШТ=t0+tВ+tОБС+tП,

где t0=tМj- основное время на операцию, мин; tМj- основное время на выполнение j-го перехода обработки элементарной поверхности (берём из расчётов режимов резания); tВ=tВ.У+tМ.В -  вспомогательное время, включающее время tВ.У на установку и снятие заготовки и вспомогательное время tМ.В, связанное с выполнением вспомогательных ходов и перемещений при обработке поверхности, мин; tОБС - время обслуживания рабочего места, мин; tП - время на личные потребности, мин; назначается в процентах от оперативного времени  tОП=(t0+tВ.У+tМ.В).

tМj=2.852

tВ.У=7

tМ.В=14.347

tОП=24.199

tОБС=0.16tОП=3.872

tП=0.05tОП=1.21

TШТ=tМj+tВ.У+tМ.В+tОБС+tП=2.852+7+14.347+3.872+1.21=29.281

Описание приспособления

Приспособление служит для установки детали и закрепления её, для проведения определенных операций. Необходимость данного приспособления (кондуктора) вызвана тем, что в детали имеются отверстия (2 отв. 5 мм), сверление которых сложно или невозможно выполнить под нужным углом и с заданной точностью.

Это приспособление является стационарным и специальным, т.к. оно не может быть использовано для других видов деталей. Основными элементами конструкции приспособления  являются: подставка (1) которая крепит все приспособление непосредственно к столу станка 3-я болтам через  U-образные вырезы на основании; кондукторная плита (3) с направляющей втулкой (5), необходимая для направления сверла и закрепления детали в приспособлении.

Приспособление устанавливается на стол станка и закрепляется 3-мя болтами. Деталь ставится на центровик (13) (предварительно необходимо снять кондукторную плиту) так, чтобы палец (12) совпал с соответствующим отверстием 9 (см. операционный эскиз на операцию №020) в детали. Сверху на деталь устанавливается кондукторная плита (3) так, чтобы  палец (22) совпал с соответствующим отверстием 5. Затем вся конструкция фиксируется с помощью  гайки (26) и шпильки (35).

После установки детали в приспособлении производим сверление сначала одного отверстия затем другого. Смена положения детали для сверления следующего отверстия осуществляется следующим образом: потянув кнопку (6) фиксатор (8) извлекается из отверстия в поворотном диске (17), что позволит диску свободно вращаться. Удерживая кнопку, производим поворот верхней части приспособления так, чтобы втулка (5) перемещалась к следующему отверстию. Далее отпускаем кнопку и продолжаем вращать до тех пор, пока фиксатор (8) не совпадет со следующим отверстием в диске. После фиксации втулка (5) будет точно совпадать с местом сверления отверстия. Далее с помощью ручки (2) осуществляем надежное закрепление детали с кондуктором. Это происходит благодаря тому, что при сжатии хомута (9)  происходит его скольжение по поверхности конуса (10). Двигаясь вдоль шпильки, хомут стягивает  всю конструкцию. Затем, не отпуская ручку, производим сверление.

Сверление выполним на вертикальном сверлильном станке 2Н125.

Описание операционных переходов

Токарная операция (№010)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить деталь. Закрепить | Кулачки |  |  |
| 02 | Точить пов.(3) с подрезкой торца (1), выдерживая р-р (2), торцы (7) (10), выдерживая р-ры (8) (9) |  | Резец | Скоба 141С3, Шт. цирк. ШТЦ-125-0.1 Шт. глуб. |
| 03 | Точить пов. (5) сообразованием фаски (5), выдерживая р-р (4) |  | Резец раст. | Шт. цирк. ШТЦ-125-0.1, фаскомер |
| 04 | Притупить острые кромки радиусом или фаской (0.1-0.4)х45о |  | Резец | Фаскомер |

Токарная операция (№015)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить деталь. Закрепить | Кулачки |  |  |
| 02 | Точить пов.(1) с подрезкой торца (5), выдерживая р-р (4) |  | Резец ВК-8 | Микрометр М1-АВ Концевые меры |
| 03 | Подрезать торец (3), выдерживая р-р (2) |  | Резец | Шт. цирк. ШТЦ-125-0.1, |
| 04 | Притупить острые кромки радиусом или фаской (0.1-0.4)х45о |  | Резец | Фаскомер |

Координатно-сверлильная операция (№025)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить приспособление на переходный стол станка | Стол перех. |  |  |
| 02 | Выставить приспособление на столе станка с точностью до 0.02. Предъявить БТК | Приспособление |  | Индикат. 1МИГ |
| 03 | Обработать деталь по программе. Точить пов (2) выдерживя р-р (1) | Борштанга | Резец | Нутром. инд. Кольцо настр. 68 Прибор Концевые меры дл. 1-Н2 |
| 04 | Нарезать резьбу (3), выдерживая р-р (5), резьбу(5), выдерживая р-р (6) | Патрон Державка | Метчик М10-5Н6Н | р-пр 5Н6Н к-пр 1.8133-0650 Шт. цирк. ШТЦ-125-0.1 |

Сверлильная операция (№030)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить деталь на подставку | Кондуктор |  |  |
| 02 | Установить на деталь кондукторную плиту. Закрепить |  |  |  |
| 03 | Сверлить 4 отв. (1) |  | Сверло 8 | К-пробка |

Сверлильная операция (№035)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить деталь на подставку | Кондуктор |  |  |
| 02 | Установить на деталь кондукторную плиту. Закрепить |  |  |  |
| 03 | Сверлить 2 отв. (1) |  | Сверло 5 | К-пробка |

Сверлильная операция (№040)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Установить деталь. Закрепить | Подставка |  |  |
| 02 | Нарезать резьбу (1), выдерживая р-р (2) в 6-ти отв. |  | Метчик М6 | р-пр к-пр Шт. цирк. ШЦ I-125-0.1 |

Слесарная операция (№045)

| Номер перех. | Содержание перехода | Приспособление | Режущий инструмент | Измерительный инструмент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Зачистить заусенцы и притупить острые кромки радиусом или фаской (0.1-0.4)х45о кругом | Пневмопистол. ПМ 33-140 | Борфреза 10 | Радиусом Фаскомер |
| 02 | Прочистить каналы (2)(4)(5) и места их пересечения от налипов и заусенцев |  | Эл. Ламп. шарошка 6 Сверло 1 |  |
| 03 | Полировать пов (1)(3) |  | Головка полиров. | К-пробка |

Литература

- Справочник технолога-машиностроителя. Под ред. А.Г. Косиловой,

Р.К. Мещерякова, том 1, 2,  1985.

- Технология металлов. Б.В. Кнорозов, Л.Ф. Усова, 1974.

- Технология инструментального производства. А.И. Барсов,1975.